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Bootsfett

ОПИСАНИЕ
Консистентная судовая смазка представляет собой специальную высокоэффективную густую смазку для любых мест смазки на судне и катере. Подобранная основная густая смазка вместе с современными присадками обеспечивают надежную смазку. 

СВОЙСТВА
- возможность универсального применения
- устойчивость к холодной, горячей и соленой воде
- отличное антикоррозионное действие
- сильная прилипающая способность
- устойчива к перемешиванию и устойчивая структура
- устойчива к старению
- превосходно поглощает сжатие
· экономичное использование
Обозначение густой смазки в соответствии с DIN 51 502:
KF2G-20

Соответствует и удовлетворяет следующим классификациям и спецификациям:

Символ Nato G-460


BWB TL 9150-066

British Defence Standard 91-34/1
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет
: слоновой кости

Основа густой смазки

: кальций

Рабочая температура

: от -20°C до +100°C

Класс NLGI

: 2


Темп. каплепадения

: 132°C

Коррозия при хран. CRC 48 ч/52°C
: 0


Антикоррозионные свойства



Специальное испытание

Emcor 164 часа/3% NaCI

: 1

ОБЛАСТИ
Универсально используемое средство в местах смазки на любых судах и
ПРИМЕНЕНИЯ
катерах. Высокая рабочая температура и высокая стойкость обеспечивают оптимальную смазку и сокращение разнообразия сортов.
ПРИМЕНЕНИЕ
Стандартное применение для мест смазки. Соблюдайте предписания изготовителя по хранению.
ТАРА ДЛЯ

ПОСТАВКИ 
Консистентная судовая смазка
250 г

№ продукта 3509


400 г

№ продукта 3506
Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.
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